

TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI, PUH. (09) 506 091

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика материала **976**  4 30.09. 2005 | СИЛОКСАНгель |
| ТипОбласть применения | Водоразбавляемая грунтовка, на основе полисилоксана, применяется вместе с силоксановой эмульсионной краской СИЛОКСАН для минеральных поверхностей. Не требуется отдельных грунтовочных обработок.   Улучшает водоотталкивающие свойства пленки. Препятствует проникновению дождя и брызг через капилляры в конструкцию. Очень хорошо выпускает пары воды изнутри. Уменьшает движение солей на наружную поверхность конструкции. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| Сухой остатокПлотностьВремя высыхания,+23ºСот пылинанесение следующего слоя | Прим. 80% по объему  Прим. 0,9 г/ мл  Через 30 мин.  Через 2-3 часа |
| **Разбавитель, очистка инструментов** | Вода |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮПодготовка поверхности под окраскуНанесение краскиУсловия нанесенияХранение | См. этикетку или характеристику изделия на силоксановую эмульсионную краску СИЛОКСАН.  До нанесения смешать силоксановую эмульсионную краску СИЛОКСАН 9 л на 0,5 литра геля.  Следует перемешивать сверлильной машинкой, как минимум, 5 минут.  Краску выполнять в соответствии с инструкцией по окраске силоксановой эмульсионной краской СИЛОКСАН.  **ВНИМАНИЕ! Готовую смесь следует использовать в тот же рабочий день (< 24 часов).**  Краска пригодна для применения и после данного срока, но ее водоотталкивающая способность станет слабее.  Температура должна быть выше +5ºС, относительная влажность воздуха -ниже 80%.  Не допускать замерзания.  Температура хранения должна быть ниже +30ºС. |
| Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования материала, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. | |