|  | YO-xxC318/ХХ |
| --- | --- |
| Renner Italia S.p.A. Via Ronchi inferiore, 34 40061 MINERBIO (BO) | AQUARIS водоразбавимый лак, для наружных работ – высокая стойкость к истиранию. |

| Основные характеристики: |
| --- |
| Прекрасно смачивает поры | Хороший розлив |
| Хорошая стабильность | Стойкость к истиранию |
| Содержит фунгициды |  |

Версии:

| YO30С318/Т13 30% блеск - Лиственница YO30С318/Т28 30% блеск - Тик YO30С318/Т23 30% блеск – Тёмный орех | YO30С318/Т21 30% блеск – Бреннерский орех YO30С318/Т15 30% блеск - Махагон YO30С318/Т30 30% блеск - Каштан |
| --- | --- |

| Область применения: | Садовые настилы веранды террасы | Садовая мебель Заборы Балконы | Балки Стеновые панели |
| --- | --- | --- | --- |
| Метод нанесения: | Облив, окунание, кисть |
| Рецептура смешивания: | Готов к применению. |

| Химико-физические характеристики (23 °C) |  | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Сухой остаток (%) | 40 ± 1 |  | Число слоёв | 2 - 3 |
| Плотность (кг/л) | 1,030 ± 0,030 |  | Вес жидкого слоя (г/м2) | 80…120 |
| Вязкость DIN2, сек. | 75 ± 5 |  | Интервал между слоями | Миним.: 1 час, макс.: 6 часа |
| pH | 8 - 9,5 |  | Укрываемая площадь (м2/л) | 8 - 12 |

| Параметры сушки: |
| --- |
| Сушка при 20°C влажности 45% – 65%: 120 г/м2 |  | Ускоренная сушка: 120 г/м2 |
| Складирование | 24 часа |  |  | Температура | Время |
| Шлифовка | 6 часов |  | Обдув | 20 °C | 15 мин |
|  |  |  | Горячий воздух | 30 °C | 45 мин |
|  |  |  | Охлаждение | 20 °C | 15 мин |
|  |  |  | Складирование | Сразу после выхода из тоннеля |
|  |  |  | Шлифовка | 4 часа |
| Подготовка поверхности: Можно нанести один слой защитной пропитки AQUARIS, но не обязательно. Лак может наноситься непосредственно на древесину. |
| Инструкции по нанесению: при обливе использовать пневматические помпы. При окунании использовать ванны из нержавеющей стали (AISI 304) |
| Шлифовка: шкурками Р220…Р240 |
| Последующие слои: один слой водоразбавимого тонированного лак для наружных работ AQUARIS |

Общие требования:

Перед применением тщательно перемешать. Срок хранения при температуре от 5 до 35°C: 12 месяцев. При окраске температура лака, окрашиваемой поверхности и окружающей среды не должна быть ниже15°C. При окраске в условиях более низкой температуры химические и механические свойства покрытия понижаются. Покрасочное оборудование промывается водой. Для удаления засохших плёнок используется реагент AY M460 – наносится на окрашенную поверхность, оставляется на ночь, затем смывается водой.

| Для… | Добавить | % добавления |
| --- | --- | --- |
|  |  | % | Грамм на 25 литров |
| Увеличения длительности сушки | AY M450 | 2 - 5 | 500 - 1250 |
| Предотвращения вспенивания при обливе | AY M420 | 0,05 | 12,5 |
| Улучшения розлива | AY M447 | 1 - 2 | 250 - 500 |
| Увеличения срока хранения лака в початой таре | AY---M435 | 0,1 | 25 |